###### ООО НПП «ПРОМЕТЕЙ»

Адрес: 	83000, г. Донецк,              	                     Р\с 26007301000967  в Донецком ф-леАКБ«Мрія»                     пл. Конституции 3.	  	   	       МФО 335571,    код ОКПО 31660673

E-Mail: oooprometey@skif.net		        ИНН № 316606705620, св-во № 07283574

ALUMINIUM POWDER GASFORMATIVE grade PAG-4C

ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ГАЗООБРАЗОВАТЕЛЬ МАРКИ ПАГ-4С

EXTERNAL APPEARANCE

Grey or light-grey powder ВНЕШНИЙ ВИД

Серый или светло-серый порошок

SPECIFICATIONS (ТУ-48-0107-120-97)   			     СПЕЦИФИКАЦИЯ (TU-48-0107-120-97)

1.   Leftover on sieve

Остаток после посева на сите с сеткой

№ 008    %, maximum, не более                                						    1.0

№ 0045, %, maximum, не более                                 						   15.0

2.   Particle size, main fraction, mkm

Крупность частиц, основная фракция, мкм

3.  Bulk density g/cm3

Насыпная плотность г/см

4.  Gaz formation, ml, after                                      						2 minutes - 4,0

Объем газовыделения в мл, через                             					8 minutes - 40-52

16 minutes - 58-70

5.  Water covering capacity, cm3/ g, min                                    						6000

Площадь покрытия по воде, см /гр, не менее                             			            ≥6000

6.  Impurities, %,max                                                     						    4

Примесив/о, не более

7.  Fats, %, max                                                 							   1,2

Жировые добавки, %, не более                                 						   1.2

APPLICATION

Gasforming agent for cellular concretes.

ПРИМЕНЕНИЕ

Газообразователь для ячеистых бетонов.

PACKING

Steel barrels, net weight 27-33 kg.

УПАКОВКА

Стальные барабаны, вес нетто 27-33 кг.

TRANSPORTATION AND STORAGE

Barrels containing aluminium powder are transported by

covered carriers. Store in closed rooms.

Guaranteed storage term is 25 months.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Барабаны с продуктом транспортируют любым видом крытого транспорта.

Гарантийный срок хранения 25 месяцев.

SPECIAL PROPERTIES. SAFETY PRECAUTIONS

Low-toxic substance.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Малотоксичное вещество.