###### ООО НПП «ПРОМЕТЕЙ»

Адрес: 	83000, г. Донецк	,			        Р\с 26007301000967  в Донецком ф-ле АКБ «Мрія» пл. Конституции 3.	  	   	                      МФО 335571,    код ОКПО 31660673

E-Mail: oooprometey@skif.net		          ИНН № 316606705620, св-во № 07283574

ALUMINIUM PIGMENT POWDER grade PAP-2

ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПИГМЕНТНАЯ МАРКИ ПАП-2

EXTERNAL APPEARANCE

Silver powder

ВНЕШНИЙ ВИД

Серебристый порошок

SPECIFICATIONS (GOST 5494-95)                                             СПЕЦИФИКАЦИЯ (ГОСТ 5494-95)

1   Leftover on sieve

Остаток после посева на сите с сеткой

№ 0056    %, maximum, не более                                     					     0,3

№ 0045, %, maximum, не более

2.  Particle size, main fraction, mkm                                           					    -45

Крупность частиц, основная фракция, мкм

3.  Bulk density g/cm3                                                      						0,18-0,17

Насыпная плотность г/см3

4.  Water covering capacity, cm3/ g, min                                    					   10000

Площадь покрытия по воде, см /г, не менее

5.  Leafing, %                                                               						    >80

Всплываемость, %

6.  Impurities, %,max    			   	    Fe-0.5; Cu-0.05;  Si-0.4;   Mn-0.01;         H20-0.2

Примеси, %, не более

7.  Fats,%, max                                                           						    3,8

Жировые добавки,%, не более

APPLICATION Pigments for paints and enamels and rubber glues with glittering surface,

gasforming agent for cellular concretes. ПРИМЕНЕНИЕ

Пигмент для красок, эмалей, резиновых клеев, образующих при нанесении

блестящую поверхность, газообразователь для ячеистых бетонов.

PACKING

Steel barrels, net weight 27-33 kg. УПАКОВКА

Стальные барабаны, вес нетто 27-33 кг.

TRANSPORTATION AND STORAGE Barrels containing aluminium pigment powder are transported by covered carriers. Store in closed rooms. Guaranteed storage term is six months.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Барабаны с продуктом транспортируют любым видом крытого транспорта. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

SPECIAL PROPERTIES. SAFETY PRECAUTIONS

Low-toxic substance.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Малотоксичное вещество.